**TECHNICKÉ DATA : LEPIACA PÁSKA PAPIEROVÁ hnedá**

**CHARAKTERISTIKA : Jednostranne lepiaca páska s nosným filmom impregnovaný papier.**

**Lepidlo solventné - natural rubber**

**POUŽITIE : Vhodný na balenie kartónov a obalov**

**VLASTNOSTI : Vynikajúca priľnavosť na všetkých typoch povrchov.**

**Miesto aplikácie musí byť suché, zbavené nečistôt,**

**prachu a mastnoty**

**TECHNICKÉ ÚDAJE: CELKOVÁ HRÚBKA : 100 mikron ±6%**

**HMOTNOSŤ PAPIERA : 60 gr/m2 ±6%**

**PRIEŤAŽNOSŤ : 10% ±10%**

**PRIĽNAVOSŤ K OCELI : 230gr/cm ±10%**

**PEVNOSŤ V ŤAHU : 3kg/cm ±10%**

**TEPELNÁ ODOLNOSŤ : 60oC**

**FAREBNÁ DOSTUPNOSŤ : hnedá**

**CIEVKA PÁSKY : 76mm**

**ROZMERY : 48mm/50m**

Pri skladovaní v orginálnych kartónoch pri teplote 18°C a vo vlhkosti 50**%** jezáručná doba výrobku 6 mesiacov.

Vyššie uvedené hodnoty sú priemerné hodnoty bežnej výroby. Zákazník musí overiť prostredníctvom praktických skúšok, že výrobok je vhodný pre jemu vhodné použitie z hľadiska odolnosti voči rôznym druhom faktorov pred skutočným použitím, a je zodpovedný za všetky riziká a škody spôsobené použitím produktu.