Na kotvenie svorníkov a armovacích výstuh v dutých materiáloch, kde sitko je naplnené až po okraj Tekutou kotvou a potom je svorník alebo výstuha skrutkovým pohybom vtlačená dovnútra. Plastové sitká sú vyrobená v rôznych dĺžkach s vonkajšou vložkou v prípade použitia menšieho priemeru skrutky.

**Balenie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **vonkajšie rozmery (mm)** | **určené pre skrutku MXX** | **počet ks v balení** | **EAN** |
| 74065RL | 12x50 | Ø12 x 50 | M6 - M8 | 50 ks | 8595100116918 |
| 74066RL | 15x85 | Ø15 x 85 | M10-M12 | 20 ks | 8595100116925 |
| 74067RL | 15x130 | Ø15 x 130 | M10-M12 | 20 ks | 8595100116932 |
| 74068RL | 20x85 | Ø20 x 85 | M14 | 10 ks | 8595100116949 |